R E V E S T I M I E N T O S  DE  S U E L O S

TÉCNICA  DE  LAS RESINAS  SINTÉTICAS

Antigoteras

(Membrana líquida acrílica impermeabilización)

Descripción del producto: Antigoteras es una pintura impermeabilizante monocomponente  elástica a base de polímeros acrílicos y exenta de productos asfálticos. Éste producto es el indicado para la impermeabilización de terrazas, cubiertas, azoteas, en sus diversos materiales como embaldosados cerámicos hormigón, mortero, fibrocemento, etc. Buena adherencia sobre cubiertas metálicas de aluminio. Restauración y repintado de antiguas impermeabilizaciones asfálticas. etc. Para obtener una óptima resistencia y tenacidad del sistema se recomienda el armado con geotextil no tejido de fibra de vidrio o fibra de polietileno. Impermeabilización de cubiertas o terrazas con acabado solado previo drenaje horizontal. Impermeabilización de pozos de agua no destinada a agua potable y pozos de registro de aguas fluviales. Indicado también para la protección de la espuma de poliuretano en fachadas.

Ventajas:

- Una vez seco y fraguado se convierte en un recubrimiento totalmente impermeable y elástico.

- Gran adherencia en soportes como fibrocemento, hormigón, ladrillos, morteros, losetas de cerámica, etc.

- Excelente resistencia a la intemperie, soporta la acción de los rayos solares, del frío y de la lluvia.

- Es transitable transcurridos 15 días después de haber reticulado.

- Fácil adaptación a todas las formas de la superficie.

- Absorbe los movimientos propios de la cubierta debido a los cambios de temperatura.

CUADRO TÉCNICO + X

| Composición | Resinas de copolímeros acrílicos Bióxido de titanio y extendedores seleccionados Agua |
| --- | --- |
| Densidad | 1,30 ± 0.02 Kg/L (dependiendo del color) |
| V. Sólidos | 60 ± 2% |
| Rendimiento | Depende del espesor del producto aplicado. Varía según el estado y tipo de superficie al que vaya destinado. Orientativamente se recomienda entre 1,5-2 Kg / m2 |
| Secado | 3-4 horas al tacto A las 24 horas (en condiciones normales de Tª y humedad) de repintado |

PROCESO DE APLICACIÓN DE ANTIGOTERAS:

Capas: Una capa diluida un 5-10 %, según estado de la superficie. Armar con geotextil no tejido (si fuera necesario). Aplicar al menos dos capas más cruzadas, sin diluir el producto.

Tª de aplicación: Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC.

Útiles de aplicación: Equipo de proyección aero-gráfico, airless, brocha, paletina, rodillo, etc. Agitar convenientemente antes de su aplicación.

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido. Eliminar los elementos que presenten mala adherencia. Las grietas grandes (superiores a 1 mm) se tendrán que tapar previamente masilla elástica apropiada para éste uso. Las grietas pequeñas y fisuras, se inundarán bien de producto antes de dar la primera mano.

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 ºC.

Para seguridad, consultar etiquetado y ficha de seguridad

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y

conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar

sujetos  a cambios y modificaciones sin previo aviso.

ACABADOS POLIMET   C/Francisco Vitoria, 17  Madrid- TEL:915524061

https://polimet.es

REVESTIMIENTOS PARA SUELOS, protección antipolvo, anticorrosiva y antideslizante.

Impermeabilización, Aerosoles para señalización, Asfalto en frío. SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN