APLICACIÓN DE  KIT PREPOL

(ANTES DE APLICAR LEA ENTERA ESTA HOJA Y EN CASO DE DUDA, CONSÚLTENOS)

PREPOL es una resina epoxi de dos componentes, formulada para dar la primera capa de imprimación en aquellos pavimentos que vayan a ser revestidos con capas posteriores de resina. Mezclado con sílice, también nos sirve para  reparar de forma sencilla aquellos baches, huecos y otros deterioros que pueda presentar un pavimento industrial.

PREPOL, a base de 2 componentes (A y B), se suministra en lotes de 5 kg ( 3.33 kg Cte. A + 1.67 kg Cte. B), predosificados para que pueda ser aplicado sin necesidad de realizar pesos parciales de los mismos.

PROCESO DE APLICACIÓN :

PREPOL  ha  sido  formulado  para  que  pueda  ser  aplicado  por  cualquier  persona  no  especializada en el producto. Para ello, lea atentamente las siguientes indicaciones:

- Preparar el suelo a tratar. La base ha de ser consistente sin capas débiles que puedan desprenderse  fácilmente. Se ha de abrir el poro de la base mediante un escarificado, un granallado o un lijado de la superficie, dependiendo del material que se trate, así como eliminar  partículas sueltas mediante un aspirado o barrido riguroso. Consúltenos la preparación que requiera su pavimento en particular.

- Verter el contenido del Cte. B en el del Cte. A (rebañando las paredes) y mezclar ambos componentes (Cte. A   y  Cte. B) hasta que la masa sea totalmente homogénea.  Verter la masa resultante en otro envase de mayor tamaño (rebañando las paredes).

- Añadir las cargas finas (harina de cuarzo) y volver a mezclar hasta tener una masa homogénea. La cantidad de harina de cuarzo a añadir oscilará entre un 10% y un 14% (0.750 Kg - 1 Kg aprox por cada masa).

- Añadir las cargas de sílices y batir de nuevo hasta tener una masa homogénea. La cantidad de sílice a agregar dependerá del sistema de extensión utilizado y del grosor del pavimento que queramos obtener. A más carga de sílice, mayor grosor pero peor facilidad para extender la masa. El sistema estandar  es incorporar entre un 70%-80% de sílice ( 5 Kg-6 Kg aprox por cada masa).

- Aplicar  el producto con  llana o haragán de neopreno en el pavimento, sin dejar calvas y distribuyéndolo lo más homogéneamente posible.

- Una vez aplicada la masa se procede a un arenado con sílice de toda la superficie hasta la saturación de la misma, dejando vista la sílice.  A las 20 horas,  se barre y aspira la sílice sobrante y se procede a dar la siguiente capa.

IMPORTANTE:

- PREPOL sin mezclar es corrosivo por lo que se ha de evitar el contacto con la piel, mucosas u ojos. En caso de contacto, limpiar bien con agua y jabón.

- Una vez mezclados ambos componentes (A y B), se dispondrá de 20 minutos  (a 20ºC) para su aplicación.

- Para mezclar adecuadamente se puede utilizar un agitador de baja velocidad con un aspa  para batir.

- La limpieza de herramientas y manchas de PREPOL se realiza con disolvente.

- Si se desea realizar mezclas parciales, se mezclará 1 parte del Cte. A con 1 parte del Cte. B a peso.                                                                                                                                                                                                                                                                                  . Ejemplo para 3 kg :  mezclar 2Kg  de  Cte. A + 1 Kg  de Cte B + harina de cuarzo + sílice

- Si queremos parchear baches u otros desperfectos, se hará el mismo proceso, pero incorporando más carga de sílice hasta obtener un mortero pastoso. Es recomendable hacerlo antes de extender la imprimación.

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y

conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar

sujetos  a cambios y modificaciones sin previo aviso.

ACABADOS POLIMET   C/Francisco Vitoria, 17  Madrid- TEL:915524061      https://polimet.es

REVESTIMIENTOS para suelos, protección antipolvo, anticorrosiva y antideslizante.

Impermeabilización, aerosoles para señalización, asfalto en frío. SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN