APLICACIÓN DE  KIT GUAEPOX

(AGUADUR)

(ANTES DE APLICAR LEA ENTERA ESTA HOJA Y EN CASO DE DUDA, CONSÚLTENOS)

AGUAEPOX PA-60 es una pintura a base de resinas epoxi, diseñada para dar revestimientos de acabado sobre superficies desgastadas, sucias o susceptibles de ser atacadas por aceites, grasas, caucho, agua, etc.

AGUAEPOX PA-60, a base de 2 componentes (A y B), se suministra en lotes de 10 kg ( 8 kg Cte. A + 2 kg Cte. B), predosificados para que pueda ser aplicado sin necesidad de realizar pesos parciales de los mismos.

PROCESO DE APLICACIÓN (2AG):

- Preparar la superficie a tratar. Consulte el tipo de preparación que requiere su base en concreto.

Generalmente se ha de barrer y fregar  rigurosamente, así como eliminar las capas débiles superficiales que puedan desprenderse fácilmente (lechadas, pinturas desconchadas, etc.)

2- Mover el Cte. A hasta que el pigmento se reparta por igual en la masa.

3- Verter el contenido del Cte. B en el del A (rebañando las paredes) y mezclar ambos componentes (Cte. A y  Cte. B) hasta que la masa sea totalmente homogénea en color.  Verter la masa resultante en otro envase de mayor tamaño (rebañando las paredes) y volver a mezclar.

4- Aplicar a rodillo o a brocha sobre la base previamente preparada.

El rendimiento aproximado es de 60 m2 por cada masa entera .  Éste puede variar en función del tipo de base.

5- Dejar secar 16 horas (mínimo) y realizar otra mezcla para aplicar una segunda mano de AGUAEPOX PA-60. A las 24 horas (a 20º C), una vez aplicada esta 2ª mano, ya se puede transitar por la nueva superficie.

IMPORTANTE:

- Una vez mezclados ambos componentes (A y B), se dispondrá de 30 minutos para su aplicación.

- Para mezclar adecuadamente se puede utilizar un agitador de baja velocidad con un aspa  para batir.

- La limpieza de herramientas y manchas de AGUAEPOX PA-60 se realiza con agua.

- Si se desea realizar mezclas parciales, se han de mezclar ambos componentes (A y B) en la proporción                                                                                                                                                                                                                                                                                   4:1 a peso.       Ejemplo: mezclar  bien 2 kg de A + 0.5 kg de B

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y

conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar

sujetos  a cambios y modificaciones sin previo aviso.

ACABADOS POLIMET   C/Francisco Vitoria, 17  Madrid- TEL:915524061      https://polimet.es

REVESTIMIENTOS para suelos, protección antipolvo, anticorrosiva y antideslizante.

Impermeabilización, aerosoles para señalización, asfalto en frío. SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN