APLICACIÓN DE KIT LAMINPOL P-16

(ANTES DE APLICAR LEA ENTERA ESTA HOJA Y EN CASO DE DUDA, CONSÚLTENOS)

LAMINPOL P-16 es una pintura a base de resinas epoxi, diseñada para dar revestimientos de acabado sobre superficies desgastadas, sucias o susceptibles de ser atacadas por aceites, grasas, caucho, agua, etc.

LAMINPOL P-16, a base de 2 componentes (A y B), se suministra en lotes de 5 kg ( 4 kg Cte. A + 1 kg Cte. B), predosificados para que pueda ser aplicado sin necesidad de realizar pesos parciales de los mismos.

PROCESO DE APLICACIÓN :

- Preparar la superficie a tratar. Consulte el tipo de preparación que requiere su base en concreto. Generalmente se ha  de barrer y fregar  rigurosamente, así como eliminar las capas débiles superficiales que puedan desprenderse fácilmente ( lechadas, pinturas desconchadas, etc.). El pavimento ha de quedar completamente seco.

2- Mover el Cte. A hasta que el pigmento se reparta por igual en la masa.

3- Verter el contenido del Cte. B en el del A (rebañando las paredes) y mezclar ambos componentes (Cte. A y

# Cte.  B) hasta que la masa sea totalmente homogénea en color.  Verter la masa resultante en otro envase de mayor

tamaño (rebañando las paredes) y volver a mezclar. La mezcla ya está preparada.

4- Aplicar a rodillo o a brocha sobre la  base previamente preparada.

El rendimiento es de 60 m2 aprox.  por cada masa entera de 10 Kgs. Éste variará en función del tipo de base.

5- Dejar secar 10 horas (mínimo) y realizar otra mezcla para aplicar una segunda mano de LAMINPOL P-16. A las 20 horas (a 20º C), una vez aplicada esta 2ª mano, ya se puede transitar por la nueva superficie.

IMPORTANTE:

- Una vez mezclados ambos componentes (A y B), se dispondrá de 2 horas aprox. para su aplicación.

- Para mezclar adecuadamente es recomendable usar un agitador de baja velocidad con un aspa  para batir.

- La limpieza de herramientas y manchas de LAMINPOL P-16 se realiza con disolvente.

- Si se desea diluir la masa, se añadirá disolvente epoxi.  Máximo 5% de la mezcla (500 ml para 10 Kgs)

- Si se desea realizar mezclas parciales, se han de mezclar ambos componentes (A y B) en la proporción                                                                                                                                                                                                                                                                                   2:1 a peso y mezclar bien.       Ejemplo: pesar   4 kg de A + 1 kg de B y mezclar.

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y

conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar

sujetos  a cambios y modificaciones sin previo aviso.

ACABADOS POLIMET   C/Francisco Vitoria, 17  Madrid- TEL:915524061      https://polimet.es

REVESTIMIENTOS para suelos, protección antipolvo, anticorrosiva y antideslizante.

Impermeabilización, aerosoles para señalización, asfalto en frío. SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN