APLICACIÓN DE  PREFLEX-14

(ANTES DE APLICAR LEA ENTERA ESTA HOJA Y EN CASO DE DUDA, CONSÚLTENOS)

PREFLEX-14 ES UN NUEVO COMPLEX FLEXIBILIZADO DE DOS COMPONENTES, formulada para sellar por vertido juntas de solera y reparar de forma sencilla aquellas grietas, huecos y otros deterioros que pueda presentar un pavimento industrial. Sus características de resistencia y flexibilidad permanente lo hace  muy adecuado para la reparación de juntas y deterioros en  capas de rodadura de pavimentos con circulación de vehículos pesados, incluso  con ruedas de pequeño diámetro PREFLEX-14, a base de 2 componentes (A y B), se suministra en lotes de 10 kg ( 5,4 kg Cte. A + 4,6 kg Cte. B), predosificados para que pueda ser aplicado sin necesidad de realizar pesos parciales de los mismos.

PROCESO DE APLICACIÓN :

PREFLEX-14  ha  sido  formulado  para  que  pueda  ser  aplicado  por  cualquier  persona  no

especializada en el producto. Para ello, lea atentamente las siguientes indicaciones:

- Ante todo tener en cuenta que la temperatura mínima del soporte debe ser de  5ºC. Preparar la junta, erosión o grieta que se trate. Se han de quitar las capas débiles que puedan desprenderse   fácilmente, así como, eliminar  partículas sueltas mediante un aspirado o barrido riguroso de la base.

- Mover el Cte. A, rebañando paredes y fondo, hasta que la masa se reparta por igual.

- Verter el contenido del Cte. B en el del Cte. A (rebañando las paredes) y mezclar ambos componentes (Cte. A   y  Cte. B) hasta que la masa sea totalmente homogénea.  Verter la masa resultante en otro envase de mayor tamaño (rebañando las paredes) y volver a mezclar. Es aconsejable emplear una máquina a bajas revoluciones.

- Para sellado de juntas aplicar por vertido previa delimitación con cinta de pintor. Para aplicar como mortero añadir las cargas de sílices. La cantidad de sílice a agregar dependerá del volumen de la  erosión a tratar

(a mayor volumen, más sílice), así como del movimiento al que pueda estar sometida la junta o grieta  (a >

movimiento, < sílice). Al agregar las cargas el mortero pierde elasticidad.  Para obtener  una pasta autonivelante,       podrá añadir hasta 2 kg de sílice por cada kg de mezcla de   PREFLEX-14  (20 kg de  sílice por cada lote de 10 kg de PREFLEX-14).  Mezclar bien la masa con la sílice hasta que sea perfectamente  homogénea.

- Aplicar  el producto con espátula o llana en la grieta o erosión, dejándolo a ras del pavimento.

El rendimiento variará en función del volumen de la erosión y de la cantidad de sílice añadida. El  volumen

de un lote de 10 kg de PREFLEX-14 y 20 kg  de Sílice es de  17 l.

A las 20 horas (a 20ºC) desde dicha aplicación, ya se podrá transitar por la superficie reparada.

IMPORTANTE:

PREFLEX-14 sin mezclar es nocivo por inhalación y contacto con la piel, mucosas u ojos. En caso

de contacto,    limpiar bien con agua y jabón. Si persisten síntomas de sensibilización visitar al médico.

- Una vez mezclados ambos componentes (A y B), se dispondrá de 30 minutos  (a 20ºC) para su aplicación.

- Para mezclar adecuadamente se puede utilizar un agitador de baja velocidad con un aspa  para batir.

- La limpieza de herramientas y manchas de PREFLEX-14 se realiza con disolvente.

- Si se desea realizar mezclas parciales, se mezclará 1 parte del Cte. A con 1 parte del Cte. B a volumen                                                                                                                                                                                                                                                                                   (1:1 a volumen)  o bien   5,4: 4,6 a peso. Ejemplo para 2 kg :  mezclar 1.080 g  de A + 920 g  de B.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO DEL PREFLEX-14:  6 MESES,  ALMACENADO A 20ºC, APROX.

PRECAUCIONES DE EMPLEO: LAS HABITUALES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS CORROSIVOS.

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y

conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar

sujetos  a cambios y modificaciones sin previo aviso.

ACABADOS POLIMET   C/Francisco Vitoria, 17  Madrid- TEL:915524061      https://polimet.es

REVESTIMIENTOS para suelos, protección antipolvo, anticorrosiva y antideslizante.

Impermeabilización, aerosoles para señalización, asfalto en frío. SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN