- R E V E S T I M I E N T O S  DE  S U E L O S

- TÉCNICA  DE  LAS RESINAS  SINTÉTICAS

KIT PREPOL (impr)

Descripción del producto:  PREPOL es un material de dos componentes basado en  resina epoxi 100%sólidos flexibilizadas, de baja viscosidad y endurecedor tipo amina. No contiene disolventes ni pigmentos.

KIT RESINA PREFLEX-14

PRECIO KIT:  200 €

KIT: (Resina A+B+ Sílice): 35 Kg

COLORES:

GRIS

ROJO

VERDE

CANTIDAD: +1

AÑADIR AL CARRITO

COMPRAR YA

RECOGIDA EN TIENDA:

C/ Valderribas 51

## Utilidades: Una vez mezclado es aplicado líquido o bien con cargas minerales, como imprimación previa de aquellas superficies que vayan a ser tratadas con morteros de acabado de resinas sintéticas o morteros cementosos..

## Una vez endurecido presenta altas resistencias mecánicas. Esta característica, junto con su alto poder de adherencia  sobre materiales de construcción  lo hace también adecuado como material para la reparación de baches y otras erosiones del pavimento.

Para reparaciones con materiales elastificados, consulte nuestro PREFLEX-14.

Ventajas:  PREPOL presenta importantes propiedades:

- Tiene una excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción como:  hormigón, mortero de cemento,  terrazo,  piedra, metales,  etc.

- La posibilidad de añadirle cargas minerales (a nuestra voluntad),  nos permite reparar desde grietas muy finas hasta las erosiones más voluminosas que presente el pavimento.

- Excelente resistencia mecánica y química contra lejías, ácidos diluidos, aceites minerales y detergentes. Buena resistencia al agua y a la intemperie.

- Posee un bajo módulo de elasticidad por lo que soporta bien los movimientos del suelo.

- Una vez endurecido, puede ser pintado.

- El pavimento reparado puede entrar en servicio al día siguiente de su aplicación.

- Excelente resistencia a la abrasión.

CUADRO TÉCNICO + X

| # Tipo de material | Resina sintética de dos componentes y baja viscosidad. |
| --- | --- |
| Color | Ambar translúcido |
| Proporción de mezcla A:B | 2:1 a peso. |
| Densidad relativa | 1,07 grs/cm3. |
| Viscosidad a 23ºC (Brookfield) | 450-500 cps. |
| Dureza Shore A/D | 93/45 a los 7 días y 23 ºC. |
| Temperatura del soporte | Mín. +5 ºC. |
| Plazo para endurecimiento | Para transitarlo: Mín. 20 horas a 20º C. Para aplicar mortero: Mín. 10-15 horas a 20º C. |
| Resistencia a la tracción | 20,3 N/mm2 a los 7 días y 23 ºC. |
| Adherencia | Sobre hormigón seco: rotura del hormigón |
| Presentación | Envases de 5 Kg (A+B) |

RETRICCIONES +X

No apto para exteriores: consultar nuestro producto PAVIDUR

No apto para cámaras frigoríficas bajo 0cº: consultar nuestro producto Concrete Mender

No apto para bases  húmedas:  Consultar PREFLEX H2O

DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO X +

Hoja aplicación (poner KIT)

Ficha técnica

APLICACIÓN DE  PREPOL

(ANTES DE APLICAR LEA ENTERA ESTA HOJA Y EN CASO DE DUDA, CONSÚLTENOS)

PREPOL es una resina epoxi de dos componentes, formulada para dar la primera capa de imprimación en aquellos pavimentos que vayan a ser revestidos con capas posteriores de resina. Mezclado con sílice, también nos sirve para  reparar de forma sencilla aquellos baches, huecos y otros deterioros que pueda presentar un pavimento industrial.

PREPOL, a base de 2 componentes (A y B), se suministra en lotes de 5 kg ( 3.33 kg Cte. A + 1.67 kg Cte. B), predosificados para que pueda ser aplicado sin necesidad de realizar pesos parciales de los mismos.

PROCESO DE APLICACIÓN :

PREPOL  ha  sido  formulado  para  que  pueda  ser  aplicado  por  cualquier  persona  no  especializada en el producto. Para ello, lea atentamente las siguientes indicaciones:

- Preparar el suelo a tratar. La base ha de ser consistente sin capas débiles que puedan desprenderse  fácilmente. Se ha de abrir el poro de la base mediante un escarificado, un granallado o un lijado de la superficie, dependiendo del material que se trate, así como eliminar  partículas sueltas mediante un aspirado o barrido riguroso. Consúltenos la preparación que requiera su pavimento en particular.

- Verter el contenido del Cte. B en el del Cte. A (rebañando las paredes) y mezclar ambos componentes (Cte. A   y  Cte. B) hasta que la masa sea totalmente homogénea.  Verter la masa resultante en otro envase de mayor tamaño (rebañando las paredes).

- Añadir las cargas finas (harina de cuarzo) y volver a mezclar hasta tener una masa homogénea. La cantidad de harina de cuarzo a añadir oscilará entre un 10% y un 14% (0.750 Kg - 1 Kg aprox por cada masa).

- Añadir las cargas de sílices y batir de nuevo hasta tener una masa homogénea. La cantidad de sílice a agregar dependerá del sistema de extensión utilizado y del grosor del pavimento que queramos obtener. A más carga de sílice, mayor grosor pero peor facilidad para extender la masa. El sistema estandar  es incorporar entre un 70%-80% de sílice ( 5 Kg-6 Kg aprox por cada masa).

- Aplicar  el producto con  llana o haragán de neopreno en el pavimento, sin dejar calvas y distribuyéndolo lo más homogéneamente posible.

- Una vez aplicada la masa se procede a un arenado con sílice de toda la superficie hasta la saturación de la misma, dejando vista la sílice.  A las 20 horas,  se barre y aspira la sílice sobrante y se procede a dar la siguiente capa.

IMPORTANTE:

- PREPOL sin mezclar es corrosivo por lo que se ha de evitar el contacto con la piel, mucosas u ojos. En caso de contacto, limpiar bien con agua y jabón.

- Una vez mezclados ambos componentes (A y B), se dispondrá de 20 minutos  (a 20ºC) para su aplicación.

- Para mezclar adecuadamente se puede utilizar un agitador de baja velocidad con un aspa  para batir.

- La limpieza de herramientas y manchas de PREPOL se realiza con disolvente.

- Si se desea realizar mezclas parciales, se mezclará 1 parte del Cte. A con 1 parte del Cte. B a peso.                                                                                                                                                                                                                                                                                  . Ejemplo para 3 kg :  mezclar 2Kg  de  Cte. A + 1 Kg  de Cte B + harina de cuarzo + sílice

- Si queremos parchear baches u otros desperfectos, se hará el mismo proceso, pero incorporando más carga de sílice hasta obtener un mortero pastoso. Es recomendable hacerlo antes de extender la imprimación.

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y

conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar

sujetos  a cambios y modificaciones sin previo aviso.

ACABADOS POLIMET   C/Francisco Vitoria, 17  Madrid- TEL:915524061      https://polimet.es

REVESTIMIENTOS para suelos, protección antipolvo, anticorrosiva y antideslizante.

Impermeabilización, aerosoles para señalización, asfalto en frío. SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN