R E V E S T I M I E N T O S  DE  S U E L O S

TÉCNICA  DE  LAS RESINAS  SINTÉTICAS

PUPOL MC

(Resina poliuretano monocomponente)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pupol MC es una pintura de revestimiento de poliuretano base solvente, alifático para el tratamiento, decoración y protección de pavimentos con terminación brillante.

Es un producto monocomponente que seca por humedad ambiental, formando una acabado duro, fuerte, continua, con excelentes propiedades mecánicas y de adherencia que la hacen resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a los U.V. y a la química. Apto para interiores y exteriores

En cuanto a su uso se puede aplicar para:

- Terminación para la protección y decoración de pavimentos, incrementando la resistencia a la abrasión y al U.V.

- Protección de hormigón, madera, piedras, mármol.

- Para incrementar resistencia a la abrasión y a los U.V

Los soportes admitidos para la aplicación de Pupol MC son el hormigón, mortero de cemento, cerámica, recubrimientos sintéticos (tipo poliuretanos y epoxis), materiales de construcción como piedras, mármol, ladrillos, madera, metales como hierro, acero y aluminio. Para otros soportes recomendamos hacer pruebas para verificar su adherencia. Para particularidades o condiciones de soporte especiales, contactar al dpto. técnico. Para otros soportes recomendamos hacer pruebas previas para verificar su adherencia.

CUADRO TÉCNICO

| Apariencia Física | Líquida |
| --- | --- |
| Base química | Poliuretano base disolvente |
| Densidad | 0.95 g/cm³ |
| Viscosidad (cP) | 100 cP |
| Repintado a 25ºC | 6-24 horas |
| Secado | 4-6 horas |
| Tiempo de curado total | 7 días |
| Temperatura del soporte | >10ºC, <30ºC |
| Temperatura ambiente | >10ºC, <30ºC |
| Temperatura de servicio | >-40ºC, <30ºC |
| Temperatura de shock | 200ºC |
| Humedad relativa | <75% |
| Humedad del soporte | <4% |
| Dureza | >60 |
| Elongación a rotura (23ºC) | >50% |
| % de elasticidad (23ºC) | >50% |
| Resistencia al desgaste | >80 µm |

VENTAJAS:

- Rápida y fácil aplicación.

- Rápido curado: en 4 horas seca al tacto.

- Excelente adherencia sobre casi todo tipo de superficies.

- Producto 100% alifático que no amarillea, no cambia de tonalidad, ni calea.

- Excelente resistencia a la intemperie.

- Excelente resistencia a temperaturas extremas (comprendidas entre -40ºC y 	+80ºC). Temperatura máxima de shock 200ºC.

- Producto líquido que se adapta a cualquier forma del soporte.

- Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura.

- Excelente resistencia química

PROCESO DE APLICACIÓN DE PUPOL MC:

Imprimación:

En la mayoría de soportes no necesita de imprimación previa. En soportes vitrificados aplicar Prepol. En caso de duda realizar prueba de adherencia o llamar al departamento técnico.

Mezclar: Recomendamos batir el producto antes de su uso con ayuda de un agitador eléctrico de bajas revoluciones (300-400 rpm) para evitar la inclusión de aire en la mezcla. Si se usa como pintura, se deberá de añadir hasta un 10% de disolvente poliuretano y batir 1-2 minutos hasta alcanzar un producto homogéneo. Si se bate en exceso pueden aparecer burbujas de aire ocluidas.

- Dilución: Producto listo al uso. No se recomienda su dilución.

- Herramientas de aplicación: Aplicar con rodillo, brocha o pistola airless. Aplicar en capas finas con un consumo aproximado de 100 g/m2 por capa. El consumo final dependerá de la rugosidad porosidad del soporte y uso final.

- Tiempo de repintado: El repintado se realizará una vez secas las capas anteriores, aprox. unas 6-24 horas y no repintar transcurridas 36 horas. Temperatura aproximada de +25ºC y 55% de humedad relativa. Los tiempos son aproximados y se ven afectados por los cambios en las condiciones ambientales y sobre todo por los cambios de humedad y temperatura. Debe asegurarse una ventilación apropiada para eliminar el exceso de disolvente durante el curado, como mínimo en las siguientes 24 horas de aplicación.

- Terminaciones: Acabado brillante. Transparente sin pigmentar. Pigmentado según carta Ral. Antideslizante: Para terminaciones antideslizantes abrasivos, se deberá añadir al producto corindón con una dotación de 0,1-0,4kg/m2. Para antideslizante no abrasivo, añadir antislip en la misma proporción.

- Limpieza de las herramientas: Las herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo con disolvente poliuretano. El material totalmente endurecido sólo puede eliminarse por medios mecánicos.

- Mantenimiento y limpieza: Para mantener la apariencia del pavimento tras su aplicación, deben eliminarse todos los vertidos inmediatamente después de haberse producido. El pavimento se debe limpiar regularmente mediante cepillos rotatorios, limpiadores de alta presión, aspiradores, utilizando detergentes y ceras apropiadas.

LIMITACIONES:

- No exceder el consumo máximo porque puede afectar a su adherencia y durabilidad.

- Aplicar en capas muy finas para evitar la formación de burbujas.

- No repintar transcurridas 36 horas.

- En recintos cerrados asegurar una correcta ventilación durante la aplicación y 24 horas posteriores.

- Evitar la formación de charcos del producto.

- A partir de 80ºC el PUPOL MC puede amarillear, pelarse o ablandarse.

- Si se aplica transparente (sin pigmentar) y se expone a U.V. aconsejamos que considere que requerimientos de resistencia a U.V. tiene el soporte o superficie a aplicar.

- No recomendado para impermeabilizar piscinas en contacto con agua tratada químicamente.

- Para aplicaciones químicas consultar al departamento técnico.

- Una vez abierto el envase recomendamos su total consumo.

- El tratado incorrecto de las fisuras y puntos singulares puede conducir a la reducción de la vida útil del pavimento.

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y

conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar

sujetos  a cambios y modificaciones sin previo aviso.

ACABADOS POLIMET   C/Francisco Vitoria, 17  Madrid- TEL:915524061

https://polimet.es

REVESTIMIENTOS PARA SUELOS, protección antipolvo, anticorrosiva y antideslizante.

Impermeabilización, Aerosoles para señalización, Asfalto en frío. SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN