R E V E S T I M I E N T O S  DE  S U E L O S

TÉCNICA  DE  LAS RESINAS  SINTÉTICAS

PAVIFAST

(Mortero cemento rápido)

Descripción del producto:  Pavifast es un mortero cementoso especial a base de fosfatos alcalinos, áridos seleccionados y otros aditivos que al mezclarse con agua reaccionan químicamente originando un mortero de excelentes propiedades, que actúa como potente agente aglutinante de altas resistencias iniciales.

Sin retracción, con gran capacidad de relleno y sin fisuras. Su rápido fraguado y endurecimiento permite que la zona reparada esté lista para su uso transcurridos 30-60 minutos. Resistente a la intemperie y a las atmósferas contaminantes, lo que por ende supone mayor durabilidad.

El espesor mínimo a aplicar es de 20mm sin imprimación y confinado.

Su campo de aplicación es tanto en exteriores como en interiores.

En todo tipo de reparaciones urgentes de pavimentos de hormigón donde se exija un trabajo máximamente rápido.

Reparaciones rápidas en carreteras o calles de tráfico intenso; tableros de puentes y muelles; anclaje de pernos de fijación; naves de carga y descarga, suelos de cámaras frigoríficas. Reparaciones de suelos industriales.

Gran adherencia sobre todo tipo de superficies de construcción: hormigón, piedra, ladrillo, hierro, etc. Directamente sin necesidad de imprimación.

No ataca las armaduras, al contrario, las pasiva y protege, por lo que puede aplicarse directamente sobre ellas (siempre que éstas estén limpias y libres de óxido).

CUADRO TÉCNICO + X

| Relación de mezcla | Aprox. 2 litros y ¼ de agua : 25 kg de polvo |
| --- | --- |
| Densidad del mortero en fresco | Aprox. 2,0 kg/litro |
| Rendimiento | Aprox. 2,0 kg de povlo por m2 y mm |
| Tiempo de trabajabilidad (+20ºC) | Aprox. 10 min |
| Tiempo de secado (+20ºC) | Aprox. 20 min |
| Temperatura de aplicación | -20ºC a +30ºC |
| Resistencia a la comprensión (+20ºC) | Tras 1 hora ≥ 15 N/mm2 Tras 3 horas ≥ 25 N/mm2 Tras 1 día ≥ 45 N/mm2 Tras 7 días ≥ 50 N/mm2 Tras 28 días ≥ 60 N/mm2 |
| Resistencia a la flexotracción (+20ºC) | Tras 1 hora ≥ 4,5 N/mm2 Tras 3 horas ≥ 6,0 N/mm2 Tras 1 día ≥ 8,0 N/mm2 Tras 7 días ≥ 9,0 N/mm2 Tras 28 días ≥ 10,0 N/mm2 |
| Envase | Sacos de 25 kg. netos |
| Almacenaje | Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado |

PROCESO DE APLICACIÓN DE PAVIFAST:

La superficie a tratar debe estar firme, limpia y libre de polvo, grasas y aceites. Los bordes de la zona a reparar deben estar cortados a sierra con una profundidad mínima de 20 mm y nunca acabados en bisel. Debe humedecerse la zona con agua limpia pero sin encharcamientos.

En un recipiente de mezcla verter 2 l y ¼ de agua limpia por cada saco de 25 kg y agitar con un mezclador hasta conseguir una masa de consistencia fluida. No debe añadirse agua una vez realizada la mezcla; ni tampoco debe mezclarse el PAVIFAST con cementos, morteros tradicionales ni aditivos.

Dada la alta fluidez de PAVIFAST, lo más apropiado es ir compactando el mortero a mano en pequeñas áreas, nivelando la superficie con una llana o con una barra de canto recto; vigilando los extremos y esquinas para alcanzar una buena compactación y adhesión.

PAVIFAST puede alargarse con arena siguiendo la relación: 25 kg de PAVIFAST : 8,5-12,5 kg de árido (como máximo) : 2-2 litros y ½ de agua (2-3 sacos de PAVIFAST : 1 saco de 25 kg de árido). Los áridos, redondeados, limpios y secos, deben ser de una granulometría comprendida entre 5 y 10mm.

IMPORTANTE:

Mantener fuera del alcance de los niños. No se debe inhalar el polvo. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En el caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua, quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil y seguir aclarando. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. Durante su manipulación se deben usar guantes y gafas de protección, así como una máscara antipolvo si se generara. Si se ingiere, hay que consultar inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.

En estado fraguado, el producto es fisiológica y ecológicamente inofensivo.

La eliminación de los residuos y envases vacíos debe hacerse conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional vigente.

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y

conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar

sujetos  a cambios y modificaciones sin previo aviso.

ACABADOS POLIMET   C/Francisco Vitoria, 17  Madrid- TEL:915524061

https://polimet.es

REVESTIMIENTOS PARA SUELOS, protección antipolvo, anticorrosiva y antideslizante.

Impermeabilización, Aerosoles para señalización, Asfalto en frío. SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN