- R E V E S T I M I E N T O S  DE  S U E L O S

- TÉCNICA  DE  LAS RESINAS  SINTÉTICAS

KIT METACRIPOL BT

(Resina reparación bajas temperaturas)

Descripción del producto:  METACRIPOL-BT es un kit de resina de metacrilato con su activador y sus cargas, formulado para parchear y reparar de forma cómoda los baches, juntas y zonas deterioradas de los pavimentos en:

cámaras de frío a bajas temperaturas ( -0 ° C/-25 °C).

METACRIPOL-BT se suministra en:

Un saco con endurecedor y cargas: de 17,8 Kg

Un recipiente metálico de 1,20 Kg

Utilidades: METACRIPOL tiene la característica de restaurar y proteger suelos de elevado desgaste, dotándoles de  una buena resistencia mecánica/química y de fácil limpieza. Esto se consigue con unos tiempos de aplicación y entrega del pavimento muy cortos, lo cual nos permite dar transitibilidad al nuevo suelo casi inmediatamente después de ser aplicado. Es muy adecuado para el recubrimiento de suelos tales como:  zonas de producción, talleres mecánicos, almacenes de solicitación media-alta , cámaras frigoríficas, cámaras de congelación, salas de máquinas, muelles y rampas de carga-descarga, industria farmacéutica, alimentaria, siderometalúrgica, etc.

Ventajas: METACRIPOL presenta importantes propiedades:

- Muy rápida puesta en uso del nuevo revestimiento. El pavimento puede entrar en servicio a los pocos minutos de su aplicación.

- Apto para ser aplicado en temperaturas negativas (de hasta -25ºC)

- Buena resistencia mecánica y química (ver cuadro técnico).

- Tiene una excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción como:  hormigón, mortero de cemento , terrazo, piedra, etc.

- Es fácilmente limpiable lo cual le hace apto para la industria que requiera suelos limpios.

- El acabado antideslizante contribuye a la seguridad del personal del puesto de trabajo.

- El recubrimiento es impermeable.

- Se puede aplicar en el exterior sin perder sus propiedades.

- Apta para la industria alimentaria:  se han de tomar precauciones de mantener los productos alimenticios envasados y a más de 5 metros durante la aplicación hasta su total endurecimiento.

- Excelente resistencia a la abrasión y no genera polvo por su uso..

CUADRO TÉCNICO

| Componente polvo |  |
| --- | --- |
| Densidad del polvo | 1250 – 1350 kg/m3 |
| Componente líquido |  |
| Densidad a 20 ºC | 0.94 g/ml |
| Viscosidad a 20 ºC | < 1 mPa.s |
| Punto de inflamabilidad | + 11.5 ºC |
| Sistema de mortero |  |
| Vida útil a 20 ºC | 15 min |
| Tiempo de curado a 20 ºC | 30 min |
| Características, técnicas, estado curado |  |
| Densidad a 20 ºC | 2.12 g/cm3 |
| Resistencia a la comprensión | 100 N/mm2 |
| Resistencia a la tracción | 16.5 N/mm2 |
| Alargamiento en la fractura | 0.3 % |
| Resistencia a la flexión | 28 N/mm2 |

PROCESO DE APLICACIÓN DE  METACRIPOL-BT:

1.- ATENCIÓN antes de la aplicación , conviene que el KIT entero ha de estar al menos 20 horas metido en la cámara de frío a tratar, con el fin de atemperarlo.

2.-  Preparar la superficie a tratar. Consulte el tipo de preparación que requiere su base en concreto.

Generalmente   ha  de estar limpia, carente de polvo y de sustancias extrañas que puedan dificultar la

adherencia. En caso de   tener  capas débiles superficiales que puedan desprenderse fácilmente (

lechadas, pinturas desconchadas, etc.),   han de ser eliminadas. En superficies lisas es preceptivo un

lijado superficial.

3.-   Aplicación de METACRIPOL-BT  una vez encintado el bache y se hace la mezcla como sigue: en el recipiente metálico grande que se suministra, verter todo el contenido de la resina (envase metálico) . El resto de operación que detallamos se ha de hacer sin interrupciones ya que la resina al entrar en contacto con su activador, comienza a endurecer. Echaremos poco a poco pero sin interrupción, a medida que lo vamos mezclando con la resina,  el contenido total del saco (cargas+activador) y lo batiremos con una batidora de bajas revoluciones (un taladro con un aspa incorporada puede servir). Una vez vaciado el saco y la masa homogéneamente mezclada, vertemos el mortero resultante en el bache hasta cubriilo. Se extiende con la ayuda de una llana o espátula para dejarlo a ras.

El mortero sobrante en el recipiente (si lo hay), endurecerá a los pocos minutos.

- Se deja endurecer (2 horas min. aprox. a –25°C)  y  ya se puede transitar por la nueva superficie.

CONSUMO:    El rendimiento aproximado por cada masa entera [18 Kg.] es de 3 m2 para un grosor de 3 mm.

IMPORTANTE:

-  Leer las hojas de seguridad y protección antes de aplicar el producto.

-  Durante la aplicación se pueden producir olores del material empleado en el recinto donde se realiza

la reparación, que pueden contaminar a los productos alimentarios cercanos no envasados

herméticamente.

El cliente ha de tomar las medidas oportunas para evitar dicha contaminación.

-  El tiempo de endurecimiento depende de la temperatura. A más temperatura, más rápido y viceversa.

-  Para mezclar adecuadamente es conveniente utilizar un agitador de baja velocidad con un aspa de batir.

Las herramientas y manchas de METACRIPOL-

BT  se limpiarán inmediatamente con disolvente.

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y

conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar

sujetos  a cambios y modificaciones sin previo aviso.

ACABADOS POLIMET   C/Francisco Vitoria, 17  Madrid- TEL:915524061      https://polimet.es

REVESTIMIENTOS PARA SUELOS, protección antipolvo, anticorrosiva y antideslizante.

Impermeabilización, Aerosoles para señalización, Asfalto en frío. SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN