R E V E S T I M I E N T O S  DE  S U E L O S

TÉCNICA  DE  LAS RESINAS  SINTÉTICAS

HORMIPOL

(Mortero epoxi reparador)

Descripción del producto:  HORMIPOL es un mortero de resina epoxi y cargas silíceas, diseñado para parchear de forma comoda y facil aquellos baches, rozas y deterioros que puede presentar un suelo, ya sea de hormigon, resina o terrazo. También

KIT RESINA PREFLEX-14

PRECIO KIT:  200 €

KIT: (Resina A+B+ Sílice): 35 Kg

COLORES:

GRIS

ROJO

VERDE

CANTIDAD: +1

AÑADIR AL CARRITO

COMPRAR YA

RECOGIDA EN TIENDA:

C/ Valderribas 51

es empleado para hacer revestimientos autonivelantes [2-6 mm]  sobre suelos nuevos o desgastados.

HORMIPOL,  a base de 2 componentes (A y B),  se suministra en lotes de 25 Kgs ( 12,5  kg Cte. A +12,5 Kgs Cte. B), predosificados para que pueda ser aplicado sin necesidad de realizar pesos parciales de los mismos.

Utilidades: HORMIPOL tiene la característica de restaurar y proteger suelos de elevado desgaste, dotándolos de muy alta resistencia mecánica/química y de fácil limpieza. Es muy adecuado para la reparación de baches y el deterioro general del suelo, así como para hacer el recubrimiento de pavimentos de altas solicitudes para el paso de toros y paso de carretillas en zonas de alto desgaste: almacenes, fábricas, talleres , salas de máquinas, industria agroalimentaria en general, muelles y rampas de carga-descarga, industria siderometalúrgica, etc. El acabado es liso.

Ventajas  + x

HORMIPOL presenta importantes propiedades:

- Excelente resistencia mecánica y química (ver cuadro técnico).

- Tiene una buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción tales  como: hormigón, mortero de cemento , terrazo, piedra, bases asfálticas, etc.

- El acabado es liso y se limpia fácilmente.

- Rápida aplicación y curado. El pavimento puede entrar en servicio al día siguiente (a 23 º C) de su aplicación.

- El recubrimiento es impermeable.

- Excelente resistencia a la abrasión y no genera polvo por su uso.

- No contamina el ambiente durante su aplicación.

- Acabado atractivo disponible en el color deseado por el cliente.

CUADRO TÉCNICO + X

| Tipo de material | Resina de dos componentes con cargas |
| --- | --- |
| Color | El deseado por el cliente. |
| Proporción de mezcla A:B | 1:1 a peso |
| Densidad relativa | 1,65 grs/cm3. |
| Contenido en sólidos | 100% |
| Temperatura del soporte | Mín. +9 ºC. |
| Plazo para endurecimiento | Para transitarlo: Mín. 8 horas a 23º C. Para cargas mecánicas: Mín. 12 horas a 23º C. |
| Resistencia a la comprensión | 700-800 kg/cm2 |
| Resistencia flexoatracción | 280-300 kg/cm2 |
| Adherencia | > 30 kg/cm2 al hormigón (lo rompe) |
| Presentación | Envases de 25 Kg (A+B) |

APLICACIÓN DE HORMIPOL

(ANTES DE APLICAR LEA ENTERA ESTA HOJA Y EN CASO DE DUDA, CONSÚLTENOS)

- Preparar la superficie a tratar. Consulte el tipo de preparación que requiere su base en concreto. Generalmente se ha  de barrer y fregar  rigurosamente, así como eliminar las capas débiles superficiales que puedan desprenderse fácilmente ( lechadas, pinturas desconchadas, etc.). En superficies lisas es preceptivo un lijado superficial.

Encintar la zona preparada.

- Mover ambos componentes separadamente, hasta que las cargas del mortero se repartan por igual en la masa.

- Realizar la mezcla de HORMIPOL:

HORMIPOL se ha diseñado fundamentalmente para parcheos puntuales. Esto implica que lo emplearemos habitualmente haciendo  masas parciales del mismo. Realizar la masa entera implica un volumen grande de la masa resultante, y hemos de tener en consideración que, una vez mezclados ambos componentes,  hay un tiempo limite para aplicarlo [15  min.].  Explicamos a continuación como realizar  una mezcla parcial y [ en caso de ser necesario], una mezcla completa

a.- Mezcla parcial de HORMIPOL:  se han de verter ambos componentes (A y B)  en un envase aparte y en la proporción 1:1 a peso. Mezclamos bien hasta que la masa sea homogénea en color y lo aplicamos.

Ejemplo: verter 3 Kgs de HORMIPOL A + 3 Kgs de HORMIPOL B. y  mezclar bien.

b.- Mezcla completa de HORMIPOL:  Verter el contenido de ambos componentes, A y B (rebañando las paredes), en otro mayor, y mezclarlos  bien  hasta que la masa sea totalmente homogénea en color.

Se extenderá a llana o espátula, dejando el material deseado.

El rendimiento aproximado por cada masa entera [25 kgs] es de 10 m2 para un grosor de 1,5 m/m.

4- A las 5  horas (a 20º C), una vez aplicado el mortero, ya se puede transitar por la nueva superficie.

IMPORTANTE:

Una vez mezclados ambos componentes (A y B), se dispondrá de 15 min.  para su aplicación.

Para mezclar adecuadamente se puede utilizar un agitador de baja velocidad con un aspa  para batir.

La limpieza de herramientas y manchas de HORMIPOL  se hará con disolvente nitrocelulósico.

Los datos técnicos y otras indicaciones que contiene este boletín técnico están fundamentados en nuestra experiencia y

conocimientos actuales, y en los usos más comunes del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar

sujetos  a cambios y modificaciones sin previo aviso.

ACABADOS POLIMET   C/Francisco Vitoria, 17  Madrid- TEL:915524061

https://polimet.es

REVESTIMIENTOS PARA SUELOS, protección antipolvo, anticorrosiva y antideslizante.

Impermeabilización, Aerosoles para señalización, Asfalto en frío. SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN